### 00.00.00. steenstrips op een steunplaat uit vezelcement – ETER-BACKER HD	|FH|m2

##### Materiaal

De steunplaat is samengesteld uit portlandcement, zand, organische vezels en geselecteerde minerale vulstoffen waaronder mica en functionele toeslagstoffen. De platen zijn geschikt voor buitengebruik overeenkomstig NBN EN 12467 - Vlakke platen van vezelcement - Productspecificaties en beproevingsmethoden (2000). Het materiaal beschikt over een productgarantie van 10 jaar.

De ETER-BACKER HD platen worden geproduceerd op een Hatschek-machine, worden dubbelgeperst, geautoclaveerd, geschuurd en gekantrecht.

Specificaties

Type : enkelgeperst, geautoclaveerd

Plaatdikte : 8 / 12 mm

Afmetingen (lxb) : 2500 x 1200 mm

Densiteit : ca 1580 kg/m3

Hygrische werking : 1,2 mm/m (0-100% gem. Vochtigheid)

Bevestigingsmiddelen : inox schroeven met platbolkop 5,0x45 mm

Aanvullende specificaties

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenrichtlijn de CE declaratie voorleggen.

Deze garanderen de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de norm NBN EN 12467 “Vlakke vezelcementplaten”.

Buigsterkte		( 33,0 N/mm² 	-   // 23,0 N/mm²

Elasticiteitsmodulus	( 16.000 N/mm²-   // 16.000 N/mm²

Hygrische beweging	1,20 mm/m

Porositeit		20 %

Duurzaamheidsklasse	Categorie A

Sterkteklasse		Klasse 4

Brandreactieklasse	A2-s1,d0

Impermeabiliteitstest	Ok

Warm water test	Ok

Verzadigd droog test	Ok

Vries dooi test		Ok

##### Uitvoering

Overeenkomstig de voorschriften van de plaatfabrikant, de lijmfabrikant en de steenfabrikant;

De voegen tussen de platen, voorzien van een membraanpasta met een breedte van 50 mm aan iedere zijde. Een alkali bestendige voegband in de pasta aanbrengen en een tweede laag pasta aansmeren.

De steenstrips worden gelijmd met daartoe geëigende lijmmortel.

Het is belangrijk voor de duurzaamheid dat de steenstrips vol in het lijmbed worden aangebracht. De lijmkamvertanding moet dus zodanig gekozen worden dat het contactoppervlak (vulgraad) een percentage van 100% van het totale oppervlak benadert.

Steenstrips :

Worden gezaagd uit strengpers-, vormbak- of handvormbaksteen

Alle basisstenen beantwoorden aan de voorschriften en vereisten volgens NBN EN 771-1 en de PTV 23-002.

# Footnotes

Dit bestek is compleet conform VMSW standaardbestek en is tevens compatibel met de C3A standaard.Deze bestekomschrijving vervangt alle voorgaande uitgaven. De fabrikant ETERNIT houdt zich het recht voor deze bestekomschrijving te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze documentatie te raadplegen. De richtlijnen in dit document zijn niet-limitatief. De garanties zijn enkel van toepassing indien de toepassingsrichtlijnen worden gevolgd. Bij afwijkende toepassingen is het aangewezen een advies te vragen aan de fabrikant ETERNIT.

Voor privatieve bestekken kan bovenliggende tekst gebruikt worden. Voor openbare bestekken dienen alle verwijzingen naar de fabrikant ETERNIT (in afwijkende kleur) verwijderd te worden.